Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 9 декабря 1985 г. N 207, в настоящий ГОСТ внесены изменения

См. текст ГОСТ в предыдущей редакции

# Государственный стандарт СССР ГОСТ 16381-77 (СТ СЭВ 5069-85)
"Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.
Классификация и общие технические требования"
(введен в действие постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1976 г. N 223)
(с изменениями от 9 декабря 1985 г.)

# Thermal insulating building materials and products.. General technical requirements

Срок введения с 1 июля 1977 г.

Взамен ГОСТ 16381-70

1. Классификация

2. Общие технические требования

Приложение (справочное)

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к строительным теплоизоляционным материалам и изделиям, применяемым для тепловой изоляции строительных конструкций, оборудования и трубопроводов.

Стандарт в части классификации полностью соответствует СТ СЭВ 5069-85.

Термины и определения - по СТ СЭВ 5063-85.

# 1. Классификация

1.1. Материалы и изделия подразделяют по следующим основным признакам:

виду основного исходного сырья;

структуре;

форме;

возгораемости (горючести);

содержанию связующего вещества.

1.2. По виду основного исходного сырья материалы и изделия подразделяют на:

неорганические;

органические.

Изделия, изготовленные из смеси органического и неорганического сырья, относят к неорганическим, если количество последних в смеси превышает 50% по массе.

1.3. По структуре материалы и изделия подразделяют на:

волокнистые;

ячеистые;

зернистые (сыпучие).

1.4. По содержанию связующего вещества материалы и изделия подразделяют на:

содержащие связующее вещество;

не содержащие связующее вещество.

1.5. По формуле материалы и изделия подразделяют на:

рыхлые (вата, перлит и др.);

плоские (плиты, маты, войлок и др.);

фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и др.);

шнуровые.

1.6. По возгораемости (горючести) материалы и изделия подразделяют на:

несгораемые;

трудносгораемые;

сгораемые.

1.7. Наименование основных теплоизоляционных материалов и изделий в соответствии с принятой классификацией приведено в справочном приложении.

# 2. Общие технические требования

2.1. Теплоизоляционные материалы и изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и настоящего стандарта.

2.2. Материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:

обладать теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м х К) [0,15 ккал/(м х ч х °С)] при 25°С;

иметь плотность (объемную массу) не более 500 кг/м3;

обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;

не выделять токсичных веществ и пыли в количествах, превышающих предельно допускаемые концентрации.

2.3. Марку материалов и изделий устанавливают по плотности.

2.4. Предельную температуру применения материалов и изделий устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий с обязательным указанием группы горючести.

2.5. Теплопроводность материалов и изделий в зависимости от предельной температуры применения указывают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий при температуре 25°С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 200°С; 125°С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 500°С; 300°С для материалов и изделий, применяемых при температуре свыше 500°С.

Приложение

Справочное

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование│                             Классификационные признаки                              │

│материалов и├───────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────────────┤

│  изделий   │    Вид    │    Структура     │Содержание │         Форма         │  Возгораемость   │

│            │ исходного │                  │связующего │                       │   (горючесть)    │

│            │   сырья   │                  │ вещества  │                       │                  │

│            ├─────┬─────┼─────┬──────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬──────┤

│            │Неор-│Орга-│Воло-│Ячеис-│Зер- │Соде-│Несо-│Рых- │Плос-│Фасо-│Шну- │Нес- │Труд-│Сгора-│

│            │гани-│ниче-│книс-│ тые  │нис- │ржа- │дер- │ лые │ кие │нные │ровые│гора-│нос- │ емые │

│            │чес- │ские │ тые │      │ тые │ щие │жащие│     │     │     │     │емые │гора-│      │

│            │ кие │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │емые │      │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│     1      │  2  │  3  │  4  │  5   │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │  15  │

├────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│Вата        │  +  │     │  +  │      │     │     │  +  │  +  │     │     │     │  +  │     │      │

│минеральная │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Вата        │  +  │     │  +  │      │     │     │  +  │  +  │     │     │     │  +  │     │      │

│стеклянная  │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Вата        │  +  │     │  +  │      │     │     │  +  │  +  │     │     │     │  +  │     │      │

│керамическая│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│(каолиновая)│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Маты        │  +  │     │  +  │      │     │  +  │  +  │     │  +  │     │     │  +  │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Шнуры       │  +  │     │  +  │      │     │     │  +  │     │     │     │  +  │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Войлок      │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │  +  │  +  │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Маты        │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │     │     │  +   │

│вертикально-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│слоистые    │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Войлок      │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │     │  +  │      │

│вертикально-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│слоистый    │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Плиты       │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │  +  │  +  │  +   │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Плиты       │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │     │  +  │      │

│вертикально-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│слоистые    │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Цилиндры   и│  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │     │  +  │     │     │  +  │      │

│полуцилиндры│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Плиты       │  +  │     │  +  │      │     │  +  │     │     │  +  │     │     │     │  +  │      │

│минераловат-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│ные         │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│армированные│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Вспученный  │  +  │     │     │      │  +  │     │  +  │  +  │     │     │     │  +  │     │      │

│перлит      │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │  +  │     │     │  +   │     │  +  │     │     │  +  │  +  │     │     │  +  │      │

│перлитобиту-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│мные        │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │  +  │     │     │  +   │     │     │     │     │  +  │  +  │     │  +  │     │      │

│перлитокера-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│мические    │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │  +  │     │     │  +   │     │     │     │     │  +  │  +  │     │  +  │     │      │

│перлитоцеме-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│нтные       │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │  +  │     │     │  +   │     │     │     │     │  +  │  +  │     │  +  │     │      │

│перлитогип- │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│совые       │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Плиты       │     │  +  │     │  +   │     │     │     │     │  +  │     │     │     │     │  +   │

│пенополисти-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│рольные     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │     │  +  │     │  +   │     │     │     │     │  +  │  +  │     │     │     │  +   │

│пенополиуре-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│тановые     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Изделия     │     │  +  │     │  +   │     │     │     │     │  +  │  +  │     │     │  +  │      │

│пенофенолфо-│     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│рмальдегид- │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│ные         │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│            │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

│Плиты     из│  +  │     │     │  +   │     │     │  +  │     │  +  │     │     │  +  │     │      │

│пеностекла  │     │     │     │      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │      │

└────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘